Материаловедение

Преподаватель Коротаева В.Н.

korotaeva@vemst.ru

Задание для II курса

Группа  ТЭО-22т

Выполнить в срок до 18 мая 2020

Выполнить и сдать на проверку практическую работу № 6 по теме «Механические свойства и характеристики материалов». Выполненную работу отправить по email korotaeva@vemst.ru в виде файла MS WORD или фотографий выполненной работы в тетради.

Практическая работа № 6

«Механические свойства и характеристики материалов»

Работу выполнять в соответствии со своим вариантом.

Цель работы: Научиться рассчитывать механические характеристики 
электрорадиоматериалов в соответствии с условиями эксплуатации для их правильного выбора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание 1 (для всех вариантов)

  - Нарисовать рис.1 и рис.2

  - На рисунках обозначить указанные величины и дать им пояснение.

  - Пояснить, испытание каких механических характеристик отображено на рисунках,   дать их определение.

Все расчеты выполняются студентами по индивидуальным данным своего варианта.

Задание 2  (для четных вариантов).  Рассчитать:

  - Каким должен быть диаметр металлического стержня  d ,чтобы он мог выдержать усилие   F, если предел прочности материала, из которого             изготовлен стержень, равен  σр.

  - Длину стержня в момент максимального растяжения, если первоначальная  длина равняется Lo, относительное удлинение материала равно Lр%.

Для расчетов пользоваться данными из таблицы №1

Таблица 1

| № варианта | F (н) | σр (МПа) | Lo (см) | L р% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 11000 | 360 | 30 | 27 |
| 4 | 13000 | 360 | 30 | 27 |
| 6 | 15000 | 240 | 40 | 29 |
| 8 | 17000 | 390 | 40 | 54 |
| 10 | 19000 | 250 | 50 | 50 |
| 12 | 21000 | 390 | 40 | 61 |
| 14 | 23000 | 620 | 50 | 13 |

Задание 2 (для нечетных вариантов). Рассчитать:

3.1 Какое усилие при растяжении может выдержать металлический    стержень  с диаметром  do, если предел прочности материала при растяжении  равен σр.

3.2 Первоначальную длину стержня Lo, если в момент растяжения длина равняется L1, относительное удлинение равно Lр%.

Для расчетов пользоваться таблицей №2

Таблица№ 2

| № варианта | do(мм) | σр (МПа) | L1см | Lр% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 100 | 149 | 19 |
| 3 | 15 | 15 | 90 | 20 |
| 5 | 25 | 500 | 151,25 | 21 |
| 7 | 15 | 850 | 92,25 | 23 |
| 9 | 25 | 590 | 156,25 | 25 |
| 11 | 15 | 580 | 98,25 | 31 |
| 13 | 25 | 445 | 147,5 | 18 |
| 15 | 15 | 1800 | 87,75 | 17 |

При расчетах пользоваться формулами:

1. σр=

где: F- максимальное приложенное усилие

S- площадь поперечного сечения

σр- предел прочности при растяжении

2. S=

3. Lр%=

где: L1- длина стержня в момент максимального растяжения

Lo-первоначальная длина

Задание 3 (все варианты).

По результатам расчетов сделайте вывод,  в котором ответьте на    вопросы:

4.1 От каких параметров и как зависит величина  усилия, которое может выдержать при растяжении металлический стержень?

4.2 От чего зависит величина растяжения металлического стержня в момент приложения усилия  F?

Задание 4.

Для определения твердости материалов проведены испытания по методу Бринелля.  В материал вдавлен шарик диаметром D с усилием F. На материале получен отпечаток от шарика диаметром  d. Результаты  занесены в таблицу №3, 4. Определить, какой из материалов обладает более высокой твердостью.

Таблица №3 – четные варианты

|  | F(н) | D(мм) | d(мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал №1 | 29430 | 10 | 2,6 |
| Материал №2 | 29430 | 10 | 3,8 |

Таблица №4 – нечетные варианты

|  | F(н) | D(мм) | d(мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал №1 | 600 | 4 | 1 |
| Материал №2 | 400 | 6 | 2,4 |

Для определения твердости пользоваться формулой:

HB=

Где:     F- усилие, с которым шарик вдавливался в материал

D- диаметр шарика

d- диаметр отпечатка

Какой материал обладает меньшей твердостью, если при вдавливании одинаковых шариков с равным усилием получены разные отпечатки?

Пример  задания для вариантов с четными номерами:

1. Каким должен быть диаметр металлического стержня  d ,чтобы он мог выдержать усилие   F, если предел прочности равен  σр.

2. Рассчитать длину стержня в момент максимального растяжения, если первоначальная длина равняется Lo, относительное удлинение равно L р%.

| № варианта | F (н) | σр (МПа) | Lo (см) | L р% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1200 | 430 | 50 | 2 |

3. Определить, какой из материалов обладает более высокой твердостью.

|  | F(н) | D(мм) | d(мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал №1 | 600 | 4 | 1 |
| Материал №2 | 400 | 6 | 2,4 |

Ответ пояснить.

Пример задания для вариантов с нечетными номерами:

1. Какое усилие при растяжении может выдержать металлический стержень с диаметром  do, если предел прочности материала при растяжении равен σр.

2. Рассчитать первоначальную длину стержня Lo, если в момент растяжения длина равняется L1, относительное удлинение равно Lр%.

| № варианта | do(мм) | σр (МПа) | L1см | Lр% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 240 | 84 | 6 |

3. Определить, какой из материалов обладает более высокой твердостью.

Ответ пояснить.

|  | F(н) | D(мм) | d(мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал №1 | 1100 | 8 | 2,4 |
| Материал №2 | 1000 | 10 | 2,2 |

Материаловедение

Преподаватель Коротаева В.Н.

korotaeva@vemst.ru

Задание для II курса

Группа  ТЭО-22т

Выполнить в срок до 18 мая 2020г.

### Выполнить и сдать на проверку практическую работу № 7 по теме «Цветные металлы: расшифровка марок цветных металлов; применение цветных металлов». Выполненную работу отправить по email korotaeva@vemst.ru в виде файла MS WORD или фотографий выполненной работы в тетради.

### Практическая работа №7

### Цветные металлы: расшифровка марок цветных металлов; применение цветных металлов

Цели работы: изучить цветные металлы; научиться определять химический состав цветных металлов по их маркам; применение цветных металлов. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ - Изучить теоретические сведения. - Определите химический состав сплавов. - Выбрать применение цветных металлов и сплавов. - Теоретические сведения В современном машиностроении, энергетике, радиоэлектронике и других отраслях народного хозяйства широкое применение находят цветные металлы и сплавы на их основе. Цветные металлы и их сплавы обладают различными физико-химическими, механическими и технологическими свойствами, благодаря которым они нашли широкое применение: высокой устойчивостью против коррозии, электро- и теплопроводностью, способностью подвергаться различным видам обработки. Медь. По ГОСТ 859-2001 первичная техническая медь выпускается в виде катодов, слитков, полуфабрикатов, прутков, которые перерабатываются в круглые, квадратные, шестигранные горячекатаные и тянутые ленты, труб, проволоки электротехнической, фольги медной и рулонной и электролитической и медных порошков. Медь в этой продукции в зависимости от массовой доли примесей выпускается следующих марок: М00А, М00БК, М0А, М0, МБ, М1, М2, М2Р, М3, М3Р, М4. В маркировке первичной технической меди приняты следующие обозначения: М – медь; цифры от 00 до 4 – массовая доля естественных примесей от 0,01 до 1,00 %; Б – бескислородная, Р – раскисленная, А – анодная, К – катодная. Латуни. Сплавы меди с цинком называются латунями. По сравнению с медью латунь обладает более высокой прочностью, твердостью, упругостью, коррозионной стойкостью, меньшей пластичностью и высокими технологическими свойствами (литейными свойствами, деформируемостью и обрабатываемостью резанием). По ГОСТ 15527-70 латунь выпускается в виде проволоки, лент, полос, полос, труб, тянутых и прессованных изделий в отожженном и нагартованном состоянии. Простые латуни состоят из меди и цинка. Марки простых латуней: Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60. Латуни маркируются буквой Л – латунь, после которой стоят цифры, указывающие содержание в ней меди в процентах. Например, Л63 означает, что латунь состоит из 63% меди и 37% цинка. Сложные латуни состоят из меди, цинка, алюминия, железа, марганца, никеля, олова, свинца и других химических элементов. По ГОСТ 15527-70 выпускаются следующие марки сложных латуней: ЛА77-2, ЛАЖ60-1-1, ЛАМш59-3-2, ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5, ЛЖМц59-1-1, ЛЖС58-1-1, ЛН65-5, ЛЖц58-2, ЛМцА57-1-1, ЛО90-1, ЛО70-1, ЛО62-1, ЛО60-1, ЛС63-3, ЛС74-3, ЛС74-3, ЛС64-3, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-3, ЛС74-3, ЛМш68-0,05. Сложные латуни маркируются буквой Л – латунь, после которой следуют буквы, обозначающие легирующие элементы: А – алюминий, Ж – железо, Мц – марганец, К – кремний, С – свинец, О – олово, Мш – мышьяк, Н – никель. Первые цифры, стоящие за буквами, обозначают массовую долю меди в процентах, последующие цифры – массовую долю компонентов в процентах в той последовательности, в какой они приведены в буквенной части условного обозначения. Количество цинка определяется по разности. Например, латунь марки ЛС60-1 имеет следующее содержание компонентов: 60% меди, 1% свинца, 39% цинка. Приведенные марки сложных латуней обрабатываются давлением. Кроме того, выпускается большая группа литейных латуней в виде чушек (ГОСТ 1020-77) следующих марок: ЛС, ЛСД, ЛС1, ЛОС, ЛК, ЛК1, ЛК2, ЛКС, ЛМцС, ЛМцЖ, ЛЖ, ЛАЖМц. Бронзы. Бронзами называются сплавы меди с оловом и другими химическими элементами. По способу переработки различают литейные и деформируемые бронзы, по химическому составу – оловянистые и безоловянистые. Оловянистые бронзы (ГОСТ 613-79) выпускаются в виде чушек следующих марок: БрО3Ц12С5, БрО3ЦТС5Н1, БрО4Ц4С17, БрО5Ц5С5, БрО5С25, БрО6Ц6С3, БрО8Ц4, БрО10Ф01, БрО10Ц2, БрО10С10, БрО4Ц7С5. Безоловянистые бронзы (ГОСТ493-79) выпускаются в виде чушек для последующего литья следующих марок: БрА9Мц2Л, БрА10Мц2Л, БрА9ЖЗЛ, БрА10Ж3Мц2, БрА10Ж4Н4Л, БрА11Ж6Н6, БрА9Ж4Н4Мц1, БрС30, БрА71Мц15Ж3Н2Ц2, БрСу3НЦ3С20Ф. Маркируют бронзы буквами Бр – бронза, за которыми следуют буквы, обозначающие легирующие элементы, введенные в бронзу: А – алюминий, Ж – железо, Н – никель, С – свинец, Су – сурьма, Ц – цинк, Ф – фосфор, и далее цифры, показывающие содержание этих элементов в процентах. Количество меди определяется по разности. Алюминий. По ГОСТ 11069-2001 в зависимости от химической чистоты выпускается первичный алюминий трех групп: особой чистоты (А999), высокой чистоты (А995, А99, А97, А95), технической чистоты (А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А5Е, АО). В маркировке первичного алюминия цифры соответствуют массовой доле чистого алюминия. Например, марка алюминия А999 означает, что массовая доля чистого алюминия составляет 99,999%, примесей не более 0,001%. По ГОСТ 2685-75 литейные алюминиевые сплавы выпускаются следующих групп и марок: - сплавы на основе системы алюминий – кремний - АЛ2, АЛ4, АЛ4-1, АЛ-9, АЛ9-1, АЛ-34, АК9, АК7; - сплавы на основе системы алюминий – кремний – медь – АЛ3, АЛ5, АЛ5-1, АЛ6, АЛ32 и др.; - сплавы на основе системы алюминий – медь – АЛ7, АЛ19, АЛ33; - сплавы на основе системы алюминий – магний – АЛ8, АЛ13, АЛ22, АЛ23, АЛ23-1, АЛ27, АЛ27-1, АЛ28; - сплавы на основе системы алюминий и прочие компоненты – АЛ1, АЛ11, АЛ21, АЛ24, АЛ25, АЛ30 и др. Литейные алюминиевые сплавы идут на изготовление фасонных отливок, работающих при различных нагрузках: корпусов приборов, кронштейнов, блоков цилиндров, головок цилиндров, поршней и т.д. Разновидностью деформируемых алюминиевых сплавов являются силумины, которые иногда также применяются в качестве литейных сплавов. Сплавы в чушках используются для подшихтовки при выплавке деформируемых сплавов, сплавы в слитках – для обработки давлением и в виде готовых изделий, полученных обработкой давлением в горячем и холодном состоянии: прутки, фасонные профили, трубы, листы, ленты, полосы, поковки, штамповки и проволока. Деформируемые алюминиевые сплавы, неупрочняемые термической обработкой (ММ, М, ДМН, АМ4С, АМг1, АМг2, АМг3, АМг4, АМг4,5, АМгВС, АМг5, АМг6), - это группы сплавов системы алюминий – марганец и сплавы системы алюминий – магний, так называемые сплавы АМг. Дюралюминий (Д1, Д16, В65, Д18, В95 и др.) – это наиболее распространенный представитель деформируемых алюминиевых сплавов, упрочняемых термической обработкой. Алюминиевые сплавы для поковок и штамповок (АК4, АК4-1, АК5, АК6, АК8) обладают высокой прочностью, твердостью, а также пластичностью в горячем состоянии. Магний. В зависимости от массовой доли примесей по ГОСТ 804-95 выпускается первичный магний следующих марок: Мг96 (99,96% магния), Мг95 (99,95% магния), Мг90 (99,90% магния). В состав примесей входят такие химические элементы, как железо, алюминий, марганец, кремний, никель, медь. По ГОСТ 2856-79 выпускаются следующие магниевые сплавы для производства фасонных отливок в виде чушек: МЛ3, МЛ4, МЛ4пч, МЛ5, МЛ5пч, МЛ6, МЛ8, МЛ9, МЛ10, МЛ11, МЛ12, МЛ15, МЛ19 (пч – повышенной чистоты). Из этих сплавов получают фасонные отливки сложной формы. Литейные магниевые сплавы применяют для изготовления деталей в самолетостроении и приборостроении (арматура, штурвалы, корпуса приборов и др.). К деформируемым магниевым сплавам относятся сплавы на основе алюминия, цинка, марганца, циркония с различной степенью легирования. По ГОСТ 14957-76 выпускаются следующие марки магниевых деформируемых сплавов: МА1, МА2, МА5, МА8, МА11, МА13, МА14, ВМД1. Магниевые деформируемые сплавы идут на изготовление различных деталей в авиационной, автомобильной промышленности и станкостроении: масло- и бензобаки, арматура топливных, гидравлических и масляных систем, обшивка самолетов, детали грузоподъемных машин, автомобилей и др. Титан. В зависимости от массовой доли примесей выпускают технический титан следующих марок: ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1 (ГОСТ 19807-74). Титановые литейные сплавы выпускают следующих марок: ВТ1, ВТ5Л, ВТ3-1Л, ВТ1Л, ВТ21Л. Титановые литейные идут на изготовление фасонных отливок различной формы и труб. 2. Определите химический состав сплавов: Л63, Л85, Л90, Л96; ЛАЖ60-1-1Л, ЛА77-2, ЛО70-1, ЛМцЖ52-4-1, ЛА67-2,5.БрОЦСН3-7-5-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4Л, БрАЖМц10-3-1, БрОС8-12, БрБН1-7, БрКМц3-1. 3. Выбрать применение цветных металлов и сплавов

Материаловедение

Преподаватель Коротаева В.Н.

korotaeva@vemst.ru

Задание для II курса

Группа  ТЭО-22т

Выполнить в срок до 20 мая 2020

Выполнить и сдать на проверку практическую работу № 8 по теме «Определение физических свойств цветных металлов по марке». Выполненную работу отправить по email korotaeva@vemst.ru в виде файла MS WORD или фотографий выполненной работы в тетради.

Практическая работа №8

Определение физических свойств цветных металлов по марке

Цель работы: закрепить знания марок цветных металлов, навыков определения физических свойств  по марке с использованием справочной литературы.

Оборудование: образцы цветных металлов, справочная литература.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

- Определить вид цветных металлов и сплавов по классификации.

- Расшифровать указанные марки цветных металлов и сплавов, определить физические свойства.

- Привести примеры применения данных марок цветных металлов и сплавов для изготовления деталей, агрегатов и узлов автотранспортных средств.

- Оформить отчет.

- Ответить на вопросы.

Отчет

| Маркировка цветных металлов и сплавов | Вид цветных металлов и сплавов по классификации | Расшифровка марок цветных металлов и сплавов, определение физических свойств | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Л 90 |  |  |  |
| Л 68 |  |  |  |
| ЛАЖ 60-1-1 |  |  |  |
| ЛЖМц 59-1-1 |  |  |  |
| ЛО 90-1 |  |  |  |
| БрОФ 6,5-0,4 |  |  |  |
| БрОЗЦ 12С5 |  |  |  |
| АЛ 9 |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Что называется силумином?

- Что называется бронзой?

- Какие сплавы используют в качестве антифрикционных материалов?