ПМ 01 «Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций»

МДК 01.01. «Технология сварочных работ»

Преподаватель Поляков С. Н.

Задание для группы СП-20.

Выполнить в срок до 08 апреля 2020г

Работу  выполнить в виде документа MS Word  и выслать  по e-mail: polyakov@vemst.ru Задание по теме «Сварка разнородных металлов»-вопросы :

1.Что понимают под соединением разнородных металлов?

2.Какие материалы используют в разнородных соединениях?

3.Что определяет появление кристаллизационных и диффузионных прослоек в соединениях разнородных сталей?

4.Присадочные материалы какого структурного класса используют при сварке перлитных и мартенситных сталей с аустенитными? Укажите  тип и марку сварочного  материала, химсостав,производителя.Не менее 1(одного) наименования.

5. Присадочные материалы какого структурного класса используют при сварке перлитных  сталей с высокохромистыми сталями? Укажите  тип и марку сварочного  материала, химсостав,производителя.Не менее 1(одного) наименования.

6.Какие приёмы применяют для уменьшения хрупких прослоек?

7.Какую термообработку целесообразно проводить для соединений сталей разных структурных классов?

8. В чём состоят особенности сварки разнородных сталей одного структурного класса?

9.Каковы принципы выбора сварочных материалов и технологии сварки разнородных сталей одного структурного класса?

10.Опишите пошагово технологию сварки фланца  диаметром 420мм с отверстием Ду 375 мм из стали 12Х18Н10Т  с трубой, длинной 2000мм ,Ду 375 мм из стали 09Г2С, соединение С17 по ГОСТ 16037-80 ,толщина стенки 8мм, способ сварки -111 процесс. Выбор сварочных материалов  обосновать и проиллюстрировать на диаграмме Шеффлера. За нормативный документ  по технологии сварки  принять ВСН 006-89. В работе указать применяемые материалы, инструменты, источники тока с техническими характеристиками.

Материалы по теме-Г.Г.Чернышов «Технология электрической сварки плавлением», гл.19, стр475-489, учебник.

Справочник под ред . Г.А.Николаева «Сварка в машиностроении»,Т2, гл 14, стр332-363.

Интернет-ресурс «Вебсварка.Форум сварщиков»- http://websvarka.ru/talk/