МДК 05.01 
"Электрогазосварка"
Преподаватель Мочалов И.В.
Email: mochalov@vemst.ru

Задание для 2 курса
Группа СП-20т


ЗАДАНИЕ: Изучить ниже размещённый материал по темам:
1. Газы, используемые в газовой сварке
2. Обратный удар пламени
3. Технология газовой сварки/Газовая сварка. Зона термического влияния шва. Сварочные горелки. Газовые баллоны. Химические процессы. 

Газовая сварка: какие газы используются
Газовая сварка — плавление кромок соединяемых деталей в высокотемпературном пламени горелки с формированием шва. Выбор газа для сварки зависит от множества факторов:
· соединяемого металла;
· желаемой формы шва;
· типа газового оборудования;
· условий работы;
· свойств химического состава;
· необходимой температуры плавления.
Давайте перечислим, какие газы используются в газовой сварке: это может быть ацетилен, МАФ, пропан, бутан, бензол, керосин, кислород, коксовый и углекислый газы и другие. Наиболее активно используется ацетилен, который при наличии кислорода дает температуру в 3 тысячи градусов.

Ацетилен
С. При больших объемах работ выгодно, когда используются ацетиленовые генераторы, в остальных же случаях удобно забирать ацетилен из баллонов. К преимуществам этого газа можно отнести высокую температуру горения, простоту получения, удобство регулирования. К недостаткам относят его взрывоопасность и немалую стоимость.2300Чистый ацетилен (С2Н2) — бесцветный, с резким запахом чеснока, оставляющий сладковатый привкус во рту при вдыхании. Он легкий (легче воздуха) и достаточно вредный для человека. Ацетилен можно получать либо на месте (соединять карбид кальция с водой), либо везти его готовый в газовых баллонах. Карбид кальция — это твердое кристаллическое вещество, образуется путем плавления извести и кокса при температуре 1900
Заменители ацетилена
К газам-заменителям С2Н2 относятся пропан и пропан-бутановая смесь, водород, коксовый газ, бензин, керосин. Они обладают достаточно высокими теплотворными способностями. Однако для качественной работы требуется больше кислорода, а t пламени при этом все равно ниже, чем у ацетилена. Поэтому пропан, бутан и другие варианты используются чаще при изготовлении металлоконструкций из цветных, легкоплавких металлов. Сталь соединить ими трудно.

Кислород
Это катализатор горения, который должен использоваться при газовой сварке независимо от выбранного газа. Подаваемый в горелку кислород в идеале должен быть абсолютно чистым. От этого зависит максимальная температура, которая образуется во время работы, что влияет на качество швов. Технический кислород имеет 3 сорта чистоты: от 99,7% до 99,2%. Чем он качественнее, тем выше скорость газовой сварки и меньше расход.
Газообразный кислород бесцветный и прозрачный, без запаха и вкуса, тяжелее воздуха. Его получают при помощи глубокого охлаждения из воздуха, либо методом электролиза из воды. Он может храниться и использоваться в газообразном состоянии в баллонах или в танках, в жидком виде. При избытке О2 шов металла окисляется, что снижает прочность изделия. Поэтому важно контролировать процентное соотношение газообразных веществ.

Предохранительные клапаны в сварке предназначены для газопламенной сварки. Их назначение - предотвращение обратного удара горючей смеси и обратного тока газа. Место установки – между редуктором и газовым резаком. Обеспечивают защиту газовых рукавов и баллонов от обратного удара пламени.
Сварочные работы без предохранительного клапана может привести к серьезным последствиям: от повреждения и полной поломки самого оборудования до человеческих жертв.
Предохранительные клапаны выпускают отдельно для каждой газовой среды: ацетилена, пропана, кислорода. Рабочее давление газа в магистрали указано в технических характеристиках.

Обратный удар пламени
Обратным ударом пламени называют распространение горения газов внутрь горелки (сопла, шлангов), в направлении, противоположном направлению истечения горючей смеси газов.
При нормальном горении пламени, скорость истечения горючей газовой смеси равна скорости горения.
V истечения = V горения
В случае нарушения этого равенства, возможны два варианта:
1. V истечения > V горения – отрыв пламени;
2. V истечения < V горения – обратный удар.
Причины возникновения обратного удара:
- засорение мундштука брызгами от расплавленного металла;
- перегрев сопла горелки;
- неправильная регулировка состава смеси газов и мощности пламени.
Внешне проявления обратного удара можно разделить на три вида:
- раздается хлопок, но пламя продолжает гореть, обычно происходит из-за малой мощности пламени или неправильной регулировки;
- так же происходит хлопок, и пламя при этом гаснет, чаще вызвано длительной работой с окислительным пламенем, может стать причиной разрывов шланга и горелки, далее пламя может добраться до баллонов, вызвав взрыв;
- раздается хлопок с угасанием пламени и выделением черного дыма из мундштука, тоже опасный вариант.
Во всех трех случаях следует перекрыть подачу горючих газов, принять меры для выявления и устранения причин и последствий обратного удара.
Обратный удар является крайне нежелательным явлением, так как может привести к порче оборудования для газопламенной обработки.
Для предотвращения последствий обратного удара на генераторах и на шлангах устанавливаются специальные защитные приспособления - затворы и обратные клапаны.
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