Основы материаловедения

Преподаватель Орлова А.А.

orlova@vemst.ru

Выполненную работу отправьте по email  orlova@vemst.ru  в виде файла MS WORD.

Для этого создайте новый документ MS Word, перепишите в него текст задания и ответьте на вопросы.

Теоретический материал: конспекты; учебное пособие МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (металлообработка) А.М. Адаскин, В.М. Зуев – М.: Издательский центр «Академия», 2016 год; интернет-ресурсы academia-moskov.ru   ttp_share/books/fragments

Задание №4

для 1 курса

Группы Т-13, МСР-15

Выполнить в срок до 20 мая 2020 года

Не забудьте указать свои Фамилию, Имя и группу!

Тема: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧУГУНОВ

Практическая работа  Определение состава и вида чугуна по марке

Цель работы: научиться определять состав и вид чугуна по марке.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Изучить материал по теме.

- Расшифровать указанные марки чугуна, указать состав в зависимости от его марки.  Данные занести в таблицу №1

- Указать вид чугуна  в зависимости от состояния углерода.  Результат занести в таблицу №1.

- Ответить на контрольные вопросы.

Теоретическая часть

В различных отраслях промышленного производства наибольшее применение получили чёрные металлические сплавы - стали и чугуны.

Чугун - сплав железа с углеродом (более 2,14% до 6,67%). Чугун также содержит постоянные примеси и газы.

В легированные стали и чугуны вводят различные легирующие элементы с целью повышения механических характеристик и получения специальных свойств.

Классификация и маркировка чугунов

По сравнению со сталью, чугун имеет более высокое содержание углерода (более 2,14 и как правило до 4,5 %). Углерод в чугуне может находиться в двух состояниях: в связанном - в виде химического соединения Fе3С, которое называется цементит, либо в свободном - в виде графита.

В зависимости от состояния углерода в чугуне различают:

- белый чугун, в котором весь углерод находится в связанном состоянии. Название он получил по цвету излома. Имеет высокую твердость, хрупкость, практически не поддается обработке резанием и поэтому не нашел применения в качестве конструкционного материала и используется для передела в сталь и ковкий чугун.

- серый чугун, в котором весь углерод или его большая часть находится в свободном состоянии в виде графита пластинчатой формы, а остальная часть - в связанном состоянии в виде карбида железа Fе3С. В изломе имеет темно-серый цвет. Серый чугун маркируется (ГОСТ 1412-85) буквами СЧ с добавлением цифры, которая указывает предел прочности чугуна при растяжении σв. Например, СЧ20 - серый чугун, имеющий σв=200МПа или 20кгс/мм2.

Серые чугуны применяются в станкостроении (станины, детали станков, суппорты, бабки, крышки, люки), в двигателестроении, в авто- и тракторостроении.

На основе серых чугунов выпускают антифрикционные чугуны (АЧС -1, АЧС -2, АЧС -3, АЧС -4, АЧС -5, АЧС - 6).

- ковкий чугун, в котором весь углерод или его большая часть находится в свободном состоянии в виде графита хлопьевидной формы. Ковкий чугун маркируют (ГОСТ 1215-79) буквами КЧ и двумя числами. Первое обозначает предел прочности при растяжении σв в кг/мм2, второе - относительное удлинение δ, %. Например, КЧ35-10 - ковкий чугун, имеющий σв =350МПа (35кгс/мм2) и δ =10%;

Ковкие чугуны имеют более высокие характеристики пластичности по сравнению с другими чугунами (но это не значит, что его можно ковать). Ковкие чугуны широко используются в сельскохозяйственном машиностроении, в авто- и тракторостроении (задние мосты, ступицы, тормозные колодки, детали рулевого управления, рычаги, втулки), в вагоно- и в судостроении (детали тормозной системы, детали сцепки, подшипники), в станкостроении, текстильном и машиностроении, для изготовления санитарно-технического и строительного оборудования.

- высокопрочный чугун, в котором весь углерод или его большая часть находится в свободном состоянии в виде графита шаровидной формы. Имеет самые высокие прочностные свойства по сравнению с другими чугунами. Применяется для деталей машин, работающих в тяжелых условиях. Высокопрочные чугуны очень широко используются в автомобильной промышленности (коленчатые и распределительные валы, ступицы, суппорты тормозных систем, шестерни главной передачи, шатуны, тормозные барабаны, поршневые кольца, подвески рессор, блоки цилиндров и другие детали).Высокопрочный чугун маркируется (ГОСТ 7293-85) буквами ВЧ и цифрами, обозначающими предел прочности чугуна при растяжении σв, например, ВЧ50 - высокопрочный чугун, имеющий σв =500МПа (50кгс/мм2).

Специальные чугуны, предназначенные для работы в особых условиях эксплуатации, удовлетворяют повышенным требованиям по жаростойкости, износостойкости и коррозионной стойкости. Как правило, такие чугуны легируются хромом, кремнием, никелем и др.элементами.

Ниже приведены примеры условного обозначения некоторых специальных чугунов:

АЧС - антифрикционный серый чугун по ГОСТ 1585-70;

ЖЧХ - жаростойкий и коррозионностойкий хромовый чугун по ГОСТ 7769-75;

ЖЧС5 - жаростойкий кремнистый чугун по ГОСТ 7769-75;

ЧН2Х - износостойкий и коррозионностойкий никелевый чугун по ГОСТ 11849-76.

Таблица №1

| Марка чугуна | Расшифровка марки | Состав чугуна | Вид чугуна |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Что называется чугуном?

- Чем обусловлены механические свойства высокопрочного чугуна?

- Каким образом получается ковкий чугун?

- Какими параметрами определяются типы чугунов?

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

(номер задания по номеру списка группы)

Некоторые марки чугунов, применяемых в промышленности

| № варианта | Марки чугунов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЧ44-64; | ВЧ38-17 | КЧ60-3 | АЧС1 |
| 2 | СЧ12-28 | ВЧ42-12 | КЧ30-6 | АЧВ1 |
| 3 | СЧ15-32 | ВЧ45-5 | КЧ63-2 | АЧС2 |
| 4 | СЧ18-36 | ВЧ50-2 | КЧ50-4 | АЧВ2 |
| 5 | СЧ21-40 | ВЧ60-2 | КЧ45-6 | АЧС3 |
| 6 | СЧ24-44; | ВЧ70-3 | КЧ35-10 | АЧК1 |
| 7 | СЧ28-48; | ВЧ80-3 | КЧ33-8 | АЧК2 |
| 8 | СЧ32-52; | ВЧ100-4 | КЧ37-12 | АЧВ1 |
| 9 | СЧ36-56 | ВЧ120-4 | КЧ38-8 | АЧС3 |
| 10 | СЧ40-60 | ВЧ35-22 | КЧ56-4 | АЧС1 |
| 11 | СЧ15-32 | ВЧ60-2 | КЧ60-3 | АЧВ2 |
| 12 | СЧ32-52; | ВЧ42-12 | КЧ65-3 | АЧК1 |
| 13 | СЧ12-28 | ВЧ70-3 | КЧ70-2 | АЧС1 |
| 14 | СЧ18-36 | ВЧ50-2 | КЧ80-1,5 | АЧВ1 |
| 15 | СЧ36-56 | ВЧ60-2 | КЧ30-6 | АЧС3 |
| 16 | СЧ32-52; | ВЧ45-5 | КЧ63-2 | АЧВ2 |
| 17 | СЧ28-48; | ВЧ70-3 | КЧ45-6 | АЧВ1 |
| 18 | СЧ40-60 | ВЧ100-4 | КЧ35-10 | АЧС3 |
| 19 | СЧ21-40 | ВЧ120-4 | КЧ33-8 | АЧВ2 |
| 20 | СЧ44-64; | ВЧ38-17 | КЧ60-3 | АЧС1 |
| 21 | СЧ21-40 | ВЧ60-2 | КЧ45-6 | АЧС3 |
| 22 | СЧ40-60 | ВЧ35-22 | КЧ56-4 | АЧС1 |
| 23 | СЧ36-56 | ВЧ60-2 | КЧ30-6 | АЧС3 |
| 24 | СЧ32-52; | ВЧ42-12 | КЧ65-3 | АЧК1 |
| 25 | СЧ44-64; | ВЧ38-17 | КЧ60-3 | АЧС1 |